软滑硅油HB-356

## 组成/组分

多组分改性的有机硅聚硅氧烷聚合物。

## 性能特点

- 适用于NR、TR、涤纶、棉、涤/棉、等各类面料手感整理。

- 赋予整理后的纺织品细腻、柔滑的手感风格。

- 低黄变，应用提升力好，与市场上同类产品相比在平滑度方面更具明显优势。

## 基本性能

- 外观：微黄色透明粘稠液体

- 离子性：弱阳离子

- 1%pH值：7～8

- 溶解性：稀释后乳液可与水以任意比例稀释

## 参考工艺

- 浸轧工艺（原油1开5）

HB-356开稀液         10～30g/L

一浸一轧，开幅，烘干（或定型）120～160℃焙烘60～120秒（根据工厂工艺而定）。

- 浸渍工艺（原油1开5）

HB-356开稀液         0.5～1.5%o.w.f

浸渍，温度15～40℃，时间15～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

## 包装及储存

100kg、120kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，稳定储存期3个月。

HB-356乳化工艺（1开5）

配方：

HB-356        100kg

乳化剂BH-01   10kg

40%醋酸       5kg

水             385kg

成品乳液：澄清透明，PH值=5-6。

工艺：

- 关闭阀门，预先加入5-10kg水(目的：防止没有乳化的原油流入管道，后期无法乳化)

- 倒入原油和乳化剂，开启搅拌，搅拌3-5分钟

- 加入40%的冰醋酸2.5kg，搅拌3-5分钟，

- 加入剩余的40%的冰醋酸2.5kg，搅拌3-5分钟

- 缓慢加水，每次3-5kg，搅拌3-5分钟，无明显油水分离现象，继续加水

- 缓慢加水，每次3-5kg，搅拌3-5分钟，无明显油水分离现象，继续加水

- 缓慢加水，每次3-5kg，搅拌3-5分钟，无明显油水分离现象，继续加水（加入约200kg水以后，每次加水量可以适当提高）

- 前期加入200kg水后，再加水，每次10-15kg，搅拌2-3分钟，按上述步骤，直至全部加完，检测含量和PH值，过滤放料

- 不可以水龙头打开持续不停加水，避免搅拌不充分，乳化不均，乳液变白，不透明。

- 注意事项：

- 前期加水要慢，特别是转相之前（前期加水会变粘稠，适当延长搅拌时间，加水要缓慢，后期会逐步变稀，可以适当加快）

- 放料时，放料口要扎滤网或滤布，防止没有乳化的颗粒渗入，影响后期的生产。

- 包装桶要及时盖上桶盖。